技术参数

## 产品编号： AW1130 (背印)

修订日期：1/2009

# FASSON Super High Gloss Paper/AP104/BG40#WH

法森牌优质镜面铜版纸/AP104/62克白色格拉辛底纸

表面基材：

表面经抛光处理的光滑亮白涂料纸。

基本克重：	80 g/m2 10% ISO536

厚	度：	0.084 mm  10% ISO534

粘胶剂：

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重：	61 g/m2 10% ISO536

厚	度：	0.055 mm  10% ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)-FTM 9：16.0或撕裂

20分钟90剥离粘性(st,st)-FTM 2：

7.5 或撕裂

24小时90剥离粘性(st,st)-FTM 2：

9.5或撕裂

最低贴标温度：10C

使用温度范围：-50C ~ +90C

粘胶剂表现性能：

这是一种初始粘度与最终粘性极高的粘胶剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。尤其适用于有一定难度的贴标，如小口径瓶体标签及覆膜标签。具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

应用：

广泛适用于高光泽的彩色标签印刷。典型用途如化妆品标签、药标、食品类标签及促销标签等。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

有抛光涂料的高光泽表面具有很好的油墨接受性能，非常适合在各种印刷方式中进行单色及彩色高品质印刷。

满版印刷品质卓越。

应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。

适合卷到卷加工及自动贴标方式。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。