，技术参数

## 产品编号：AW3269 (背印)

修订日期：01/2009

# FASSONPP Semigloss Paper PC/AR600/BG40# WH

法森牌铜版纸 PC/AR600/62克白色格拉辛底纸

表面基材：

经超级砑光处理的半高光白色涂料纸。

基本克重：	80 g/mP2P  10% ISO536

厚	度：	0.072 mm  10% ISO534

粘胶剂：

一种通用型可移除性丙烯酸乳胶。

底纸：

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重：	61 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.055 mm  10% ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)- FTM 9：3.0

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：1.8

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：2.0

最低贴标温度：-10C

使用温度范围：-50C ~ +90C

粘胶剂表现性能：

这是一种具有较低初始粘性的可移除性粘胶剂。在大多数基材上都具有较好的可移除性能，除PVC基材。

应用：

广泛适用于促销及工业上的半高光彩色标签印刷。典型用途如物流标签及促销标签等。

标签在贴标3个月后，胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能。不同的基材可能会与可移除性胶水发生化学反应，强烈建议使用前进行全面测试。

为了保持标签较好的可移除性能，不推荐在超过70P0PC环境中应用。

此产品不建议使用在有弯曲表面的基材上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

经超级砑光处理的半高光表面，非常适合用于各种印刷工艺进行单色及彩色印刷。

应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。

适合烫金。

应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。