技术参数

## 产品编号：NW1568 (背印)

修订日期：12/2008

# FASSON Premium Therm 20WS/AP103/BG40#WH

法森牌优质热敏纸20WS/AP103/62克白色格拉辛底纸

表面基材：

有热敏涂层的平滑亮白纸。

基本克重：	75 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.081 mm 10% ISO534

在110C下打印密度为1.30ODU。能经受24小时水浸泡。抗血液、油脂、溶剂和醋酸性能优异。

粘胶剂：

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重：	61 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.055 mm  10% ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)- FTM 9：14.0 或撕裂

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：

7.0或撕裂

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：

8.0或撕裂

最低贴标温度：7C

使用温度范围：-50C ~ +90C

粘胶剂表现性能：

这是一种适合各种温度的永久性强力粘胶剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。

具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂获得FDA第175.105项认证，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

应用：

此热敏产品的热敏感度非常适合用于电子秤打印，也适用于中低速条码打印机。

建议客户在收到货三个月到半年内消耗该材料以取得最佳的效果。应避免任何长期暴露在50C以上环境中或阳光直接照射的情况以保护产品成像质量。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

可用于大多数传统印刷方式进行印刷。由于产品的热敏特性，应避免超过50°C的加工环境。

含酒精或挥发性有机溶剂的油墨可能对热敏层产生破坏。用于柔性版印刷时，推荐使用UV或水性油墨及光油。印刷前建议对油墨先行测试。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。