技术参数

## 产品编号：AW1579 (无背印)

修订日期：05/2007

# FASSON LaserCopyJet Premium/LP430/50#MF

法森牌激光打印纸/LP430/80克CCK底纸

表面基材：

进行特殊处理的白色亚光纸，有良好的吸墨性能

基本克重：	64 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.072 mm 10% ISO534

粘胶剂：

一种通用型丙烯酸乳胶。

底纸：

一种经涂层处理的白色亚光底纸，有很好的平整度和强度。

基本克重：	81 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.086 mm  12% ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)- FTM 9：13.0或撕裂

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：

6.0或撕裂

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：

8.0或撕裂

最低贴标温度：-4C

使用温度范围：-40C ~ 93C

粘胶剂表现性能：

这是一种初始粘度与最终粘性都较高的粘胶剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。

具有很好的模切与排废性能。该胶水能经受激光打印机的高温而不渗胶。

应用：

面材具有良好的激光、喷墨打印的吸墨性能。产品整体结构有较好的平整度，适用于A4单张纸的打印，同时也用于工业及商业标签领域，如制作无光泽标签、标价标签和电脑打印标签等。

使用湿度范围40%～60％，此湿度范围之外，建议用户测试后使用。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

专为激光打印设计。

该产品在常见的印刷方式中加工性能良好。

适合于普通品质要求的印刷预印。

优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。