技术参数

## 实验产品编号：BW7517 (无背印)

修订日期：09/2008

# FASSON Synthesis Paper 7/SR106/BG50#WH

法森牌合成纸7/SR106/80克白色格拉辛底纸

表面基材：

经双向拉伸处理的亚光白色聚丙烯薄膜。

基本克重：	92 g/m2  10%  10% ISO536

厚	度：	0.080mm  10% 10% ISO534

粘胶剂：

一种可反复重贴性溶剂型胶水。

底纸：

经超级砑光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重：	80 g/m2  10%   ISO536

厚	度：	0.070mm  10%   ISO534

典型粘性值：(N/25mm)

初始粘性(st,st)- FTM 9：5.0

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：3.0

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：4.0

最低贴标温度：5C

使用温度范围：-20C ～ 80C

粘胶剂表现性能：

这是一种有较强温度适用性的的可反复重贴的粘胶剂。在诸多包装材料上均有较好的表现性能。具有很好的模切与排废性能和抗UV性能。

应用：

此产品具有良好的可重贴性及拉伸强度，适用于制成湿纸巾标签。在一些基材表面(如PVC，ABS和聚苯乙烯)贴标，粘性可能会在一段时间内加强。此产品是聚丙烯容器及环保的理想标贴材料。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

表面有特殊涂层，适合在各种印刷方式中进行单色及彩色高品质印刷，也可进行热转移打印。应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。印刷前的油墨及碳带测试是必要的。为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。烫金性能及效果优异。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

本产品是实验产品，我们保留不预先通知客户更改技术参数的权力。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。