技术参数

## 产品编号：SY0045 (无背印)

修订日期：06/2007

# FASSON TransCode Clear Plus/S4900/BG50#WH

法森牌透明服装标签Plus/S4900/80克白色格拉辛底纸

表面基材：

缎面亚光处理的透明色聚烯烃类薄膜。

基本克重：	71 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.076 mm  10% ISO534

粘胶剂：

永久性丙烯酸乳胶。

底纸：

超级砑光白色格拉辛底纸。

基本克重：	80 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.070 mm  10% ISO534

典型粘性值：(N/25mm)

初始粘性(st,st)- FTM 9：13.0

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：6.5

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：9.0

最低贴标温度：-4C

使用温度范围：-40C ~ +90C

粘胶剂表现性能：

这是一种透明的通用型永久性粘胶剂，在诸多基材上均有极好的初始粘性和最终粘性，多用于消费品领域的薄膜标签。

此粘胶剂符合FDA第175.105项，可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

应用：

此产品适合加工成中等密度的织物或经染色的全棉织物标签。使用至今，尚未发生关于标签从织物上揭除时，对其产生污染、破坏或肉眼可辨的永久性印记的案例。

但是，既然作为基材的各类织物的特性各有不同，建议在使用此材料加工标签之前，在相应的衣料上作严格测试，然后再确认标签材料。

可用树脂基或树脂、蜡基混合的色带进行热转移打印。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

电晕处理的表面可用于凸版、柔版、凹版及丝网等印刷方式。UV油墨适用。烫金性能优异。

为了确保印刷过程中有最佳的油墨润湿性及牢固度，推荐联机电晕处理。印刷前的油墨测试是必要的。

为了保证顺利地加工，推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是在平压平的模切方式中。

标签应避免方角设计。

应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。