技术参数

## 产品编号：MZ0337(无背印)

修订日期：1/2009

Fasson 50Micron Matte White PET TC/S8025E/ Embossed Poly-coated Glassine.

法森牌50微米哑白麦拉 TC /S8025E/ 压纹涂塑白格拉辛

表面基材：

表面经涂层处理以提高印刷适应性及热转移打印性能。

基本克重：	N/A

厚	度：	0.075 mm  10% ISO534

粘胶剂：

永久性丙烯酸溶剂胶。

底纸：

单面涂塑的白色格拉辛底纸，经特殊的压纹工艺处理。

基本克重： 100 g/m2  10% ISO536

厚    度： 0.092mm  10%  ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性-FTM 9(st,st)：9.0

20分钟90剥离粘性-FTM 2(st,st)：5.5

24小时90剥离粘性-FTM 2(st,st)：7.0

最低贴标温度：4C

使用温度范围：40C ~ +149C

粘胶剂表现性能：

该胶粘剂是一种用途广泛、性能表现优异的工业级永久性透明溶剂型粘胶剂, 具有很高的初始粘和最终粘性，胶水本身的性能使标签在进行后序加工时渗胶发生率极低。同时，具备抵抗多种化学溶剂腐蚀特性。

应用：

此产品胶面经过特殊的网纹处理，在其表面形成网格沟隙，可使标签与被贴基材间空气与外界保持顺畅，从而可使标签贴着后不易产生气泡，确保标签的平整度。尤其应用在大面积贴标，粗糙表面、贴标及储存过程中有温度差异的环境中，此产品更具有无可比拟的优异性。同时，此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性能，适合制成各种耐久性标签。在短时间内，此产品具有较好的可重贴性能。

印刷及加工：

表面有特殊化学涂层，适用于大多数印刷方式及油墨，无需特配油墨。可进行热转移打印。

印刷前的油墨及碳带测试是必要的。

可在标准轮转印刷机上做高速模切和排废。推荐使用高硬度的锐利模切刀具，尤其是在平压平的模切方式中。应避免复卷张力过大，导致标签溢胶。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。