技术参数

## 产品编号：SY5003(背印)

修订日期：01/2009

# FASSON Barrier Foil 25 micron White PET TC/TS79/P140WH

法森牌25微米亮白聚酯薄膜TC /TS79/140克白色涂塑底纸

表面基材：

表面有均匀特殊涂层，背面有镀铝涂层的白色聚酯薄膜。

基本克重：	35 g/m2  10% ISO536

厚	度：	25 mm  10% ISO534

粘胶剂：

一种高粘性的永久性橡胶基粘胶剂。

底纸：

白色单面涂塑牛皮底纸。有很好的平整度，无论在平压平或圆压圆的设备上模切都有很好的强度。

基本克重：	135 g/m2  10% ISO536

厚	度：	0.145 mm  10% ISO534

典型粘性值：(N/25mm)

初始粘性(st,st)- FTM 9： 28.0

20分钟90剥离粘性(st,st)- FTM 2：14.0

24小时90剥离粘性(st,st)- FTM 2：16.0

最低贴标温度：0C

使用温度范围：-20C ~ +70C

粘胶剂表现性能：

这是一种特别配方的高粘性粘胶剂，专用于一些较难贴和粗糙的表面，如轮胎等。

应用：

这种产品是为满足轮胎标签自动贴标性能需求特别设计的。特别配方的粘胶剂对于轮胎的弯曲及不规则表面有极好的贴合性能，甚至轮胎表面的恶劣污染，如脱模剂或橡胶成分的转移也不能破坏其贴合性能。

铝箔隔离层可以防止挥发性物质穿透面材，避免标签被污染。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工：

有特殊涂层的表面可用于凸版、柔性版及丝网等多种印刷方式。PET专用溶剂性油墨及UV油墨适用。

印刷前的油墨测试是必要的。

由于粘胶剂涂层较厚，不宜高速加工，同时模切和排废需小心处理。需使用高质量、锋利的模切刀以确保顺利排废。

特别注意：为减少渗胶及持续的贴标问题，标签复卷不宜卷得太紧，储存时避免高温环境。

储存期：

在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

担保：

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退赔。我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗指，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。